Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к тендеру на заключение взаимоотношений по предмету:

«Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению в скважинах, оказание транспортных услуг по доставке в ремонт и из ремонта, для нужд                              АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2026-2028 годах»
	1. Условия проведения тендера
	1.1. Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) на основании информации о Заказчике и сведений об объеме работ, необходимых для подготовки предложения (Приложение № 3.1).

	2. Предмет тендера
	2.1. Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению в скважинах, оказание транспортных услуг по доставке в ремонт и из ремонта, для нужд АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2026-2028 годах.

	3. Основные термины, определения и сокращения
	3.1. Термины и определения:

Заказчик – юридическое лицо, АО «Белкамнефть» им.                            А.А. Волкова.

Исполнитель – ремонтная организация, юридическое лицо, выполняющая работы по ремонту и доставке насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием.

Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на месте проведения работ (Объекте), неконтролируемые взрывы и/или выбросы опасных веществ.

Акт входного и/или выходного контроля – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема работ/услуг по входному и/или выходному контролю насосно-компрессорных труб подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя и являющийся подтверждением качества оборудования, узлов, деталей и т.д.

Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема выполненных работ/оказанных услуг в течение отчетного периода, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, являющийся основанием для выставления Счета-фактуры Исполнителем и оплаты Заказчиком соответствующего объема, этапа или части выполненных работ/оказанных услуг.

Гарантийный период – период времени, продолжительность которого установлена Сторонами, в течение которого Исполнитель гарантирует, что результат работ и/или оказанных услуг соответствует требованиям и несет ответственность за исправление недостатков в работе и/или оказанных услугах.

Дни – календарные дни.

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Заявка – информация Заказчика, предоставляемая Исполнителю, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, о планируемой дате и времени начала выполнения работ/оказания услуг. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах), отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах).

Конфиденциальная информация - любая информация в рамках взаимоотношений, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

Лом черных металлов - технологические отходы, образовавшиеся при ремонте насосно-компрессорных труб в виде кусков металла, обрезков и стружки, отбракованных муфт к насосно-компрессорным трубам.

Месяцы – календарные месяцы.

Материалы – необходимые для выполнения работ и/или оказания услуг материалы и предметы.

Недостатки или Дефекты – несоответствия выполняемых работ и/или оказываемых услуг в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ и/или оказания услуг; материалов и/или оборудования, запасных частей, используемых при выполнении работ и/или оказания услуг, Исполнителя оговоренным условиям.

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть.

Отбракованная насосно-компрессорная труба – насосно-компрессорная труба, отбракованная в процессе технологических операций ремонта по установленным критериям отбраковки в нормативно-технической документации, является имуществом Заказчика, не относится к лому черных металлов в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика.

Отчетный период – отчетным периодом для оперативного учета насосно-компрессорных труб является календарный месяц.
Партия – в рамках настоящего ТЗ партией считается пакет с насосно-компрессорных труб одного наружного диаметра, одной толщины стенки, одной группы прочности, одного конструктивного исполнения, одной группы коррозионной стойкости.
Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком.

Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем.

Повторный ремонт – ремонт скважины, после которого оборудование отказало, отработав двое и менее суток с момента кнопочного запуска. 

Покрытие – внутреннее защитное покрытие: 

1. ТС3000F, производства Группы Компаний «HILONG», серии ТС для труб нефтяного сортамента, соответствующее требованиям следующих нормативных документов: ТУ 25.61.12-002-64732752-2019, ТУ 25.61.12-003-64732752-2019, ТУ 1390-001-64732752-2016, ТУ 1324-001-62031850-2012; 
2. АРГОФтм, производства ООО «ПАРТНЕР», для труб нефтяного сортамента, соответствующее требованиям следующего нормативного документа: ТУ 1308-001-70855358-2010;
3. Long Save Ferrum LSF-441, производства                                          ООО «Полимерстрой», для труб нефтяного сортамента, соответствующее требованиям следующего нормативного документа: ТУ 24.20.12-023-64834369-2022;

4. MPLAG17, производства АО “Мейджерпак Рус”. соответствующее требованиям следующего нормативного документа: ТУ-22.21.42-014-69730060-2021.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, интересам общества и государства, Заказчику, Исполнителю и третьим лицам.

Постоянно действующая комиссия – группа лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах, состоящая из представителей Общества (Заказчика) и Исполнителя, объединённых с целью расследования причин отказов и некатегоричных аварий погружного скважинного оборудования.

Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий, технадзора и контроля качества оказываемых услуг и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг.

Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг.

Преждевременный отказ – отказ оборудования, не отработавшего установленный гарантийный срок.

Применимое право – действующее законодательство Российской Федерации.

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной деятельности, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, и любому иному нежелательному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

Простой – непроизводительное время работника или группы работников Сторон, вызванное невыполнением одной из Сторон своих обязательств.

Работы и/или оказываемые услуги – все выполняемые Исполнителем работы и/или оказываемые услуги, в соответствии с требованиями Заказчика.

Расследование происшествий – совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по установлению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

Результат работ и/или оказанных услуг – выполненные работы и/или оказанные услуги, составляющие обязательства Исполнителя, совершенные им. 

Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства.

Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным обязательствам.

Субисполнитель – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем с письменного согласия Заказчика, для выполнения работ/оказания услуг, несвязанных непосредственно с ремонтом насосно-компрессорных труб, за действия которого Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные.

Супервайзинг – инженерный контроль за проведением работ и/или оказываемых услуг со стороны Заказчика и/или Исполнителя, в соответствии с нормами и требованиями технологической и прочей нормативной документацией.

Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товара (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету, утвержденный Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.

Железнодорожная накладная – первичный учетный перевозочный документ унифицированной формы, подтверждающий заключение договора перевозки груза, утвержденный Приказом Минтранса России от 19.06.2019 N 191.

Техническая информация – информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю, необходимая для выполнения Исполнителем работ и/или оказания услуг.

Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, являющееся Приложением № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116).
Технологические отходы – куски металла, обрезки и стружка, образующиеся при ремонте насосно-компрессорных труб, отбракованные муфты к насосно-компрессорным трубам в процессе ремонта.

Цена – стоимостное выражение в рублевом эквиваленте за единицу выполненных работ и/или оказываемых услуг.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории Заказчика, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Насосно-компрессорные трубы – труба с муфтой, размещаемая в скважине и служащая для подъема продукции скважины или нагнетания рабочей среды, а также для проведения технологических операций при ремонте и реконструкции скважин. В рамках настоящего ТЗ под насосно-компрессорными трубами с внутренним защитным покрытием понимается насосно-компрессорная труба, приведенная в Таблице 1 настоящего ТЗ:
Таблица 1

Гладкая насосно-компрессорная труба с внутренним защитным покрытием, эксплуатируемая на объектах нефтедобычи Заказчика

№ п/п

Обозначение

Наружный диаметр; мм

Толщина стенки; мм

Группа прочности

Нормативный документ

Покрытие

Примечание

1.

НКТНП

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

LSF-441

Х

2.

НКТНП

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3520A

Х

3.

НКТП

73,00

5,5

Д

ГОСТ 633-80

MPLAG17

Х

4.

НКТНП

60,32

5,00

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3000F

Х

5.

НКТНП

73,02

5,51

К72

ГОСТ Р 53366-2009

TC3000F
Х

6.

НКТП

73,00

5,50

К

ГОСТ 633-80

TC3000F

Х

7.

НКТП

73,00

5,5

Д

ГОСТ 633-80

TC3000F

Х

8.

НКТНП

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3000F

Х

9.

НКТП

89

6,5

Е

ГОСТ 633-80

TC3000F

Х

10.

НКТП

89

6,5

Л

ГОСТ 633-80

TC3000F

Х

11.

НКТП

48,00

4,00

К

ГОСТ 633-80

АРГОФ

Х

12.

НКТП

48,00

4,00

Е

ГОСТ 633-80

АРГОФ

Х

13.

НКТНП

60,32

5,00

К72

ГОСТ 31446-2017

АРГОФ

Х

14.

НКТП

73,00

5,50

Е

ГОСТ 633-80

АРГОФ

Х

15.

НКТП

73,00

5,50

К

ГОСТ 633-80

АРГОФ

Х

16.

НКТНП

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

АРГОФ

Х

17.

НКТП

73,02

5,51

С90

ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018

АРГОФ

30ХГМА-CS;
муфта с ТДЦП

3.2. Обозначения и сокращения:

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения;
БВС – беспилотные воздушные суда;

БПО - база производственного обеспечения Заказчика;
ГК – Гражданский Кодекс;

ЛЭП – линия электропередач;

НД – нормативный документ;

НКТ – гладкая насосно-компрессорная труба с закругленной треугольной резьбой;

НКТП – гладкая насосно-компрессорная труба с закругленной треугольной резьбой с внутренним защитным покрытием;

НКТН – тип соединения насосно-компрессорных труб с закругленной треугольной резьбой;
НКТНП – гладкая насосно-компрессорная труба с закругленной треугольной резьбой с внутренним защитным покрытием;

ОТК - отдел технического контроля;
ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;
ПДК – постоянно действующая комиссия (Заказчика);

ПЛА - план ликвидации аварий;
ПТО - производственно-технический отдел (Заказчика);
РД – Руководящий документ;

РФ - Российская Федерация;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
СПО - спускоподъёмные операции;
СТК – служба технического контроля;

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин;

ТДЦП – термодиффузионное цинковое покрытие;
ТУ – Технические условия;

ТЗ – техническое задание.

	4. Нормативные ссылки
	4.1. Работы в рамках настоящего ТЗ должны выполняться в соответствии со следующими регламентирующими документами и требованиями, принятыми к исполнению Сторонами:

· ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия»;
· ГОСТ 31446-2017 «Межгосударственный стандарт. Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности»;

· ГОСТ 33758-2021 «Межгосударственный стандарт. Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования»;

· ГОСТ 10692-2015 «Межгосударственный стандарт. Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

· ГОСТ 2787-2019 «Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Общие технически условия (с изм. №1)»;

· ГОСТ 3282-74 «Государственный стандарт СССР. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»;

· ГОСТ 34380-2017 «Межгосударственный стандарт. Трубы обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию»;

· ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018 Трубы стальные бесшовные насосно-компрессорные и муфты к ним в коррозионно-хладостойком исполнении для эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений; 

· РД 39-136-95 «Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб»;

· ИЭ 24.20.12-001-64732752-2020 «Трубы насосно-компрессорные с внутренним защитным покрытием HILONG. Инструкция по эксплуатации 24.20.12-001-64732752-2020. Редакция 1.0»;

· ТУ 1308-001-70855358-2010 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с внутренним полимерным покрытием АРГОФтм;

· ТУ 24.20.12-023-64834369-2022 Трубы стальные насосно-компрессорные, муфты и элементы трубной колонны с внутренним защитным покрытием «Long Save Ferrum»; 

· ТУ 22.21.42-014-69730060-2021 Защитные покрытия majorpack серии MPLAG для труб и муфт нефтяного сортамента;

· Утвержденные технологические процессы ремонта насосно-компрессорных труб Исполнителя;
· Требования Заказчика к ремонту насосно-компрессорных труб, приведенные в Разделе 16 настоящего ТЗ.

	5. Период взаимоотношений
	01.10.2026 - 31.12.2028 включительно.

	6. Географическое расположение объекта Заказчика
	6.1. Местом передачи насосно-компрессорных труб в ремонт и местом приемки из ремонта является: 
1. ЦДНГ-6, база Склада ППСН Ожгинского месторождения, расположенная на территории Пермского края в 80 км от г. Перми, в 65 км от г. Кунгур. От г. Пермь до д. Саркаево дорога с асфальтовым покрытием (69 км), от д. Саркаево до ППСН Ожгинского м/р грунтовая дорога (11 км) (См. Приложение № 9 к настоящему ТЗ);

2. п/б Вятка - Удмуртская Республика, Каракулинский район, деревня Кухтино;

3. п/б Лудошур - Удмуртская Республика, 50 км севернее от                           г. Ижевск.

	7. Сроки выполнения работ
	7.1. Исполнитель обязан производить ремонт насосно-компрессорных труб с покрытием на основании письменной заявки Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней, которые исчисляются с даты передачи имущества Заказчика в ремонт на объекте Заказчика с подписанием Сторонами Акта приема-передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт до даты передачи имущества Заказчика из ремонта на объекте Заказчика с подписанием Сторонами Акта приема-передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием из ремонта.

	8. Гарантийные обязательства
	8.1. Исполнитель гарантирует безаварийную эксплуатацию насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, прошедших ремонт, в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней общего отработанного времени с даты спуска в скважину, но не менее 8 (Восьми) спускоподъемных операций, при соблюдении Заказчиком требований по хранению, транспортированию, спуску и эксплуатации отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;
8.2. Исполнитель гарантирует защиту резьбовых соединений насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием и муфт к ним от коррозии в течение 6 (Шести) месяцев с даты передачи Заказчику на основании Акта приема-передачи при соблюдении Заказчиком требований по хранению и транспортированию отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием.

	9. Объём работ
	9.1. В Приложении № 3.1 к ТЗ представлена ориентировочная производственная программа по ремонту и доставке насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в 2026 - 2028 годах, в которой приведены ориентировочные объемы работ; 

9.2. Ориентировочные объемы работ могут изменяться в зависимости от производственной необходимости Заказчика.

	10. Стоимость 
	10.1. Стоимость оказываемых услуг / выполняемых работ должна быть представлена в Коммерческом предложении Форма № 3 (Приложение № 2) к ТЗ и в Ориентировочной производственной программе (Приложение № 3.1);

10.2. Расценки оказываемых услуг / выполняемых работ должны быть представлены в прейскуранте цен (Приложение № 3.2 к ТЗ) по каждому номенклатурному пункту и в Ориентировочной производственной программе (Приложение № 3.1 к ТЗ);

10.3. Расценки должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг / выполнением работ по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон;

10.4. Расшифровка затрат на единицу оказываемых услуг / выполняемых работ должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 3.3 к ТЗ по каждому номенклатурному пункту оказываемых услуг / выполняемых работ за 2026 – 2028 гг., указанному в Приложении № 3.2 к настоящему ТЗ;

10.5. Калькуляция затрат (Приложение № 3.3 к ТЗ) предоставляется с итоговым коммерческим предложением. 

	11. Условия оплаты
	11.1. Оплата выполненных работ / оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 90 (Девяноста) и не позднее 180 (Ста восемьдесяти) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

11.2. Днем оплаты выполненных работ / оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

11.3. Объемы работ, непереданные Исполнителем Заказчику на объекте Заказчика, в Акт выполненных работ / оказанных услуг не включаются и не подлежат оплате Заказчиком;

11.4. Предоплата оказанных услуг не предусмотрена.

11.5. По требованию Заказчика, насосно-компрессорные трубы после проведения технологических операций ремонта, а также лом черных металлов Заказчика, может храниться без оплаты на ремонтной базе Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента окончания отчетного периода (месяца);
11.6. Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя;
11.7. Исполнитель не вправе удерживать результат работ, а также принадлежащее Заказчику имущество, при неуплате Заказчиком причитающихся Исполнителю сумм. Настоящим Стороны исключают для своих взаимоотношений применение Ст.712 ГК РФ;
11.8. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

	12. Обязанности Исполнителя
	12.1. Исполнитель обязан:

12.1.1. Оказывать услуги / выполнять работы качественно с целью дальнейшей эксплуатации насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием по прямому назначению в скважинах Заказчика, в установленные п.7.1 настоящего ТЗ сроки, в соответствии с ориентировочными физическими объемами услуг / работ, приведенными в Приложении № 3.1 к настоящему ТЗ, своими силами, без привлечения соисполнителей для выполнения работ по предмету тендера, с использованием необходимых материалов, приобретаемых за свой счет;

12.1.2. До начала оказания услуг / выполнения работ:

12.1.2.1. Согласовать с Заказчиком технологический процесс по ремонту и переработке насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, предусматривающий описание технологических операций;

12.1.2.2. Согласовать с Заказчиком технологическую схему, технологическую карту оборудования, утвержденные у Исполнителя;

12.1.2.3. Согласовать с Заказчиком погрешности приборов и средств измерений, используемых при оказании услуг / выполнении работ по предмету тендера;

12.1.2.4. Предоставить Заказчику полный перечень неавтоматизированных участков с указанием видов журналов, используемых для фиксации фактов отбраковки насосно-компрессорных труб;

12.1.2.5. Предоставить Заказчику полный перечень автоматизированных участков с указанием информации об используемых программных комплексах, а также перечень сведений, фиксируемых в указанных программных продуктах;

12.1.2.6. Заключить взаимоотношения на обращение с отходами Исполнителя со специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, с предоставлением копий договоров Заказчику;

12.1.2.7. Согласовать с Заказчиком значения образования технологических отходов (стандартные и нестандартные отрезки), стружки, коэффициенты перевода длины в массу и прочие коэффициенты для формирования и закрытия общего баланса по результату ремонта насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

12.1.3. На момент начала оказания услуг / выполнения работ:

12.1.3.1. Поддерживать в исправном состоянии технологическое оборудование;

12.1.3.2. Провести периодическую метрологическую аттестацию средств измерений и испытательного оборудования, с предоставлением копий подтверждающих документов (актов, протоколов) Заказчику;

12.1.3.3. Обеспечить наличие лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету тендера;

12.1.4. Осуществлять доставку насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием от места складирования Заказчика в ремонт на ремонтную базу Исполнителя и после осуществления ремонта к месту складирования Заказчика собственным специализированным транспортом;

12.1.5. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на территории Исполнителя собственными силами и грузоподъемной техникой;

12.1.6. При проведении ремонта, обеспечить индивидуализацию насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в собственности Заказчика на всех этапах ремонта и переработки;

12.1.7. Не допускать перехода незавершенного ремонта насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в другую рабочую смену;

12.1.8. Обеспечить раздельное складирование поступивших в ремонт и отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием Заказчика от других Заказчиков;

12.1.9. Обеспечить раздельное складирование лома черных металлов, образовавшегося в процессе ремонта и переработки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием Заказчика, от других Заказчиков;

12.1.10. Обеспечить раздельное складирование насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием Заказчика, отбракованных в процессе ремонта, от других Заказчиков на этапе:

· предварительной сортировки и отбраковки насосно- компрессорных труб; 
· шаблонирования насосно-компрессорных труб; 
· неразрушающего контроля насосно-компрессорных труб; 
· гидростатических испытаний насосно-компрессорных труб;

12.1.11.  Обеспечить возможность накопления отбракованных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, лома черных металлов с момента образования и отбраковки на производственных площадях Исполнителя, для последующей реализации Заказчиком;

12.1.12. Уведомлять Заказчика о накоплении лома черных металлов более 5 (Пяти) тонн в месте складирования Исполнителя;

12.1.13. По требованию Заказчика, осуществлять доставку лома черных металлов к месту складирования Заказчика; 

12.1.14. Производить учет наличия и движения насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в специализированном программном комплексе;

12.1.15. Обеспечить участие полномочного представителя Исполнителя в расследовании причин аварий и отказов погружного оборудования Заказчика;

12.1.16. Самостоятельно получить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

12.1.17. Своими силами и за свой счет производить расчет и оплату за негативное воздействие на окружающую среду;

12.1.18. При выполнении работ, соблюдать требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения;

12.1.19. При нахождении на территории Заказчика, производить работы / оказывать услуги с соблюдением требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения;

12.1.20. Не препятствовать доступу уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ с целью контроля качества, оказывать всякое содействие и помощь в ходе проверки;

12.1.21. Приостановить работы и известить Заказчика при обнаружении возможности наступления не зависящих от Исполнителя обстоятельств, отражающихся на качестве выполнения работ / оказания услуг, пригодности насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению;

12.1.22. Извещать Заказчика о невозможности завершения работ в срок;

12.1.23. Вести ежесуточно, составлять по итогам отчетного периода и предоставлять Заказчику, не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о движении насосно-компрессорных труб в ремонтном предприятии (Приложение № 6 к настоящему ТЗ);
12.1.24. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, имевших место при выполнении работ / оказании услуг на территории Заказчика, а также принимать участие в расследованиях данных нарушений, организованных Заказчиком;

12.1.25. Направлять письменные ответы на письменные запросы Заказчика, связанные с выполнением работ / оказанием услуг по предмету тендера, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления запроса Заказчиком;

12.1.26.  Устранять замечания Заказчика по качеству и срокам оказания услуг / выполнения работ по предмету тендера, в оговоренные Сторонами сроки, своими силами и за свой счет; 

12.1.27. Своими силами и за свой счет осуществлять утилизацию, вести учет и отчетность отходов, образуемых в процессе ремонта, очистки и мойки насосно-компрессорных труб, в виде сухих, твердых, взвешенных частиц и сточных вод, являющихся собственностью Исполнителя;

12.1.28. Составить и направить для согласования Заказчику Акт с указанием фактического количества поступивших в ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в случае обнаружения фактической недостачи (излишка) в штуках, тоннах и метрах по сравнению с согласованными Сторонами объемами;

12.1.29. Иметь действующие лицензии, разрешительные и аттестационные документы на дату начала работ и поддерживать их в актуальном состоянии по 31.12.2028 включительно;

12.1.30. Для коррозионностойких труб и труб с защитным покрытием использовать способы погрузки и разгрузки, исключающие соударение труб между собой и другими предметами для исключения механических повреждений наружной поверхности и возможных повреждений внутреннего защитного покрытия;
12.1.31. Согласовывать ежемесячные заявки на ремонт насосно-компрессорных труб, сроки завоза и вывоза насосно-компрессорных труб в ремонт и из ремонта;

12.1.32. Обеспечить, в установленные п.13.2.5 настоящего ТЗ сроки, проведение инвентаризации имущества Заказчика.

	13. Обязанности Заказчика
	13.1. Заказчик обязан:

13.1.1. Принять и оплатить выполненные работы / оказанные услуги, в установленные сроки п.11.1 ТЗ, по расценкам, приведенным в Приложении № 3.2 к ТЗ, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ / оказанных услуг;

13.1.2. Передать, по письменному запросу Исполнителя, требуемую документацию, необходимую для выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, в оговоренные сроки Сторонами;

13.1.3. Эксплуатировать отремонтированные насосно-компрессные трубы с внутренним защитным покрытием в соответствии с руководящими и нормативными документами, инструкциями по эксплуатации насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

13.1.4. Уведомлять Исполнителя о возникших авариях и отказах погружного скважинного оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подобной информации;

13.1.5. При накоплении лома черных металлов, массой более 20 (Двадцати) тонн, на территории Исполнителя, осуществить реализацию сторонней специализированной организации, имеющих необходимые разрешительные документы для осуществления данного вида деятельности;

13.1.6. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными силами на территории Заказчика;

13.1.7. Согласовывать ежемесячные заявки на ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, сроки завоза и вывоза насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт и из ремонта;

13.2. Заказчик вправе:

13.2.1. По предварительной договоренности Сторон, самостоятельно осуществлять доставку насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт и из ремонта, принимая на себя ответственность повреждения насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием при нарушении перевозчиком требований по транспортировке;

13.2.2. В любое время проверять и контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ по предмету тендера;

13.2.3. Использовать переданные Исполнителем результаты работ по своему усмотрению без какого-либо согласования с Исполнителем после полной оплаты выполненных работ / оказанных услуг;

13.2.4. При досрочном прекращении взаимоотношений, требовать от Исполнителя передачи результата фактически выполненных работ с компенсацией Исполнителю фактически произведенных затрат;

13.2.5. Проводить инвентаризацию собственности Заказчика, находящейся на территории Исполнителя, 1 (Один) раз в год с датой начала 01 октября в соответствии с указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995.

	14. Передача имущества Заказчика в ремонт и из ремонта
	14.1. Передача в ремонт:  

14.1.1.
До 25 (Двадцать пятого) числа месяца, предшествующего планируемому, Заказчик направляет в адрес Исполнителя на согласование, по средствам электронной связи, ежемесячную заявку на ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, с количеством из общего объема ориентировочной производственной программы (Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ), на планируемый период;

14.1.2.
Исполнитель в течение не более 2 (Двух) рабочих дней рассматривает заявку Заказчика и ответным сообщением направляет согласованную заявку с подтверждением возможности ее исполнения, либо предложение по корректировке заявки;

14.1.3.
Исполнитель, одновременно с направлением согласованной заявки, по средствам электронной связи, сообщает Заказчику дату прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика для погрузки и вывоза труб на ремонтную базу Исполнителя;

14.1.4.
Исполнитель в течение не более 10 (Десяти) календарных дней, с момента согласования заявки, осуществляет вывоз насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонтную организацию;

14.1.5.
В момент передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт на территории Заказчика, Стороны подписывают Акт приема-передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания вышеуказанного Акта;

14.1.6.
В момент передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт, Заказчик подписывает транспортную накладную в 3 (Трех) экземплярах. Транспортная накладная, оформленная Исполнителем, в обязательном порядке, должна содержать информацию о наименовании трубы, диаметре, толщине стенки, группе прочности, количество трубы в штуках, метрах, тоннах, количестве грузовых мест в одном транспортном средстве, получатель – материально ответственное лицо (МОЛ) Исполнителя, наименование Исполнителя;

14.1.7.
Стороны подтверждают, что риск случайного повреждения имущества Заказчика переходит от Заказчика к Исполнителю после их передачи на территории Заказчика и подписания акта приема-передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в ремонт.

14.2.
Процедура возврата насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием из ремонта:

14.2.1.
После завершения ремонта насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до приезда специализированного транспорта на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме,  по средствам электронной связи, о готовности к отгрузке отремонтированного количества насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, количества грузовых мест в каждом транспортном средстве, количества насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в штуках в каждом грузовом месте, наименование насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием и характеристики (толщина стенки и наружный диаметр в мм), длина в метрах, масса в кг (нетто / брутто), наименование внутреннего защитного покрытия, количество транспортных средств, государственный номер, Ф.И.О. водителя, ориентировочной датой прибытия на объект Заказчика с приложением копий документов о качестве (паспортов) на каждую партию, копий заполненных транспортных накладных;   

14.2.2. По прибытии транспортных средств Исполнителя на объект Заказчика, Заказчик осуществляет приемку насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, в присутствии представителя Исполнителя, по количеству грузовых мест, количеству насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, по массе брутто каждого грузового места, сверки информации на бирках пакета с информацией в сопроводительных транспортных документах и паспортах качества на каждую партию;

14.2.3. После приемки Заказчиком насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, Стороны оформляют и подписывают Акт прием-передачи насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием из ремонта в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания вышеуказанного Акта;

14.2.4.
Вместе с отремонтированными насосно-компрессорными трубами с внутренним защитным покрытием, Исполнитель передает Заказчику следующие оригиналы документов:

· Транспортная накладная - 1 (Один) экземпляр;

· Документ о качестве (паспорт) на каждую партию – 1 (Один) экземпляр (Приложение № 7 к ТЗ);

· Железнодорожная накладная при доставке ж/д транспортом - 1 (Один) экземпляр;

14.2.5. Копии Актов отбраковки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием направляется по средствам электронной связи, оригиналы направляются почтой или передаются нарочно в оговоренные Сторонами сроки.

	15.  Технологические операции ремонта
	15.1. Технологический процесс Исполнителя по ремонту насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием Заказчика должен включать, но не ограничиваться, следующие технологические операции, а именно:

15.1.1. Приёмка насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, предварительная сортировка и отбраковка, замер длины насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, подлежащих ремонту и отбракованных, пакетирование подлежащих ремонту насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

15.1.2. Мойка с очисткой наружной и внутренней поверхностей насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием от загрязнений и АСПО;

15.1.3. При необходимости, допускается механическая очистка только наружной поверхности насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (не допускается очистка внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием механическим способом);

15.1.4. Контроль насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием шаблоном (оправкой) по всей длине без повреждения данного покрытия с применением специальной неметаллической оправки; 
15.1.5. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием осуществление проверки внутреннего защитного покрытия на диэлектрическую сплошность (отсутствие электрического пробоя при подаче напряжения);
15.1.6. Отворот муфт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;
15.1.7. Очистка поверхности и резьбовых соединений муфт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием от загрязнений. По требованию Заказчика, проведение визуально-измерительного контроля муфт;

15.1.8. Отбраковка муфт насосно-компрессорных труб и помещение в изолятор брака;

15.1.9. Замена отбракованных муфт поступивших в ремонт на новые муфты насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием.

 По требованию Заказчика, замена отбракованных муфт на новые муфты насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием с муфтами ТДЦП, замена муфт с ТДЦП, поступивших в ремонт на новые муфты с ТДЦП (если такие муфты были установлены и отбракованы). 

По требованию Заказчика, замена отбракованных муфт с ТДЦП на новые муфты без ТДЦП насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием.

15.1.10. Неразрушающий контроль (ультразвуковым или                                  магнитно-индукционным способом) насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием с определением продольных, поперечных, поверхностных и сквозных дефектов;

15.1.11. Определение толщины стенки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием с минусовым предельным отклонением толщины стенки 12,5%;

15.1.12. Определение группы прочности насосно-компрессорных труб, изготовленных по ГОСТ 633-80 в соответствии с группами прочности ГОСТ 633-80; изготовленных по ГОСТ Р 53366-2009, ГОСТ 31446-2017 в соответствии с группами прочности                               ГОСТ 31446-2017;

15.1.13. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием с резьбовым соединением НКТ, НКТН, изготовленных по ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017, произвести отрезание фрагмента с резьбовым соединением, независимо от состояния резьбового соединения, и нарезание нового аналогичного резьбового соединения с обоих концов.

Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием после нарезания новой резьбы необходимо нанести защитное покрытие на торцевой поверхности открытого (рабочее соединение) и закрытого ниппеля (нерабочее соединение);
15.1.14. Произвести визуально-измерительный контроль нового резьбового соединения в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80 для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, изготовленных по ГОСТ 633-80, ГОСТ 33758-2021 для насосно-компрессорных труб, изготовленных по ГОСТ 31446-2017. При необходимости, восстановление покрытия по торцам насосно-компрессорной трубы с покрытием;
15.1.16. Нанесение резьбовой уплотнительной смазки на резьбовые соединения муфты и насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

15.1.17. Механическое свинчивание муфты с насосно-компрессорной трубой с внутренним защитным покрытием на муфтонаверточном станке; 

15.1.18. Гидростатические испытания насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием с испытательным давлением, соответствующим значению для группы прочности, приведенному в ГОСТ 633-80, ГОСТ 31776-2017, с временем выдержки не менее 10 секунд для насосно-компрессорных труб, изготовленных в соответствии с ГОСТ 633-80; не менее 5 секунд для насосно-компрессорных труб, изготовленных в соответствии с ГОСТ 31776-2017;

15.1.19. Сушка насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (удаление влаги);

15.1.20. Измерение длины насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием средством измерения длины;

15.1.21. Измерение массы каждой насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием средством измерения веса;

15.1.22. Нанесение маркировки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием клеймением в соответствии п.11.2 ГОСТ 31446-2017 одним из способов клеймения, приведенных в пп.11.2.2 ГОСТ 31446-2017;

15.1.23. Покрытие защитной смазкой резьбовых соединений и уплотнительных поверхностей насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

15.1.24. Установка защитных предохранительных элементов, соответствующих требованиям п.12.2, Приложения F ГОСТ 31446-2017, требованиям на резьбовые соединения насосно-компрессорных труб;

15.1.25. Упаковка отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакеты, крепление бирок, упаковка паспорта на партию;

15.1.26. Складирование и хранение, погрузка отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

15.1.27. Складирование на специализированной площадке Исполнителя (место складирования окончательного брака) Лома черных металлов до момента его реализации Заказчиком;

15.1.28. Учет наличия и движения насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в программном комплексе, в том числе в утвержденных формах Заказчика;

15.1.29. Входной контроль новых муфт к насосно-компрессорным трубам с внутренним защитным покрытием.

	16. Требования к ремонту
	16.1. Приемка:

16.1.1. Осмотр поступивших в ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, проверка наличия информационных бирок на пачках насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

16.1.2. Пересчёт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в каждой пачке. Сравнение с информацией о количестве, указанной в информационных бирках и сопроводительных документах (транспортная накладная, Акт приема-передачи). 

16.1.3. Насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием Заказчика после приемки должны храниться на отдельных от других Заказчиков стеллажах;
16.2. Предварительная сортировка и отбраковка:

16.2.1. Произвести замер длины насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, поступивших в ремонт, средством измерения длины, прошедшим периодическую поверку;

16.2.2. Произвести сортировку насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, поступивших в ремонт, по условному диаметру, длине (не менее 6,5 м), наименованию внутреннего защитного покрытия;

16.2.3. Произвести визуальный контроль насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, поступивших в ремонт, с проведением проверки на отсутствие внешних повреждений (плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и искривлений, точечной и очаговой коррозии, расслоение металла, ржавчины) и повреждений внутреннего покрытия (сколы, отслоение);
16.2.4. На участке предварительной сортировки и отбраковки насосно-компрессорных труб, вести учёт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, поступивших в ремонт (журнал и/или программный комплекс), с указанием следующей информации: 
· количество насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, поступивших в ремонт (штуки, метры с точностью до второго десятичного знака, наименование внутреннего защитного покрытия); 
· выявленные расхождения между данными по результату контрольного замера длины с длиной, приведенной в сопроводительной документации (транспортная накладная, Акт приема-передачи, информационная бирка на пачке); 
· количество насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, отбракованных при проведении предварительной сортировки и отбраковки, с указанием количества и длины (штуки, метры с точностью до второго десятичного знака, наименование внутреннего защитного покрытия);

16.3. Мойка, сушка и механическая очистка:

16.3.1. При проведении мойки насосно-компрессорных труб с защитным внутренним покрытием допускается воздействие температуры моющей жидкости не более 90℃. В зависимости от типа покрытия, температурные режимы могут отличаться от указанных. Перед началом работ по удалению АСПО и внешних загрязнений, технология проведения, режимы, состав моющей жидкости должны быть согласованы с организацией, проводившей работы по нанесению покрытия. 
16.3.2. При необходимости, допускается механическая очистка наружной поверхности насосно-компрессорной трубы с покрытием.

При мойке насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием и механической очистке наружной поверхности насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием исключить повреждение/нарушение целостности внутреннего защитного покрытия (царапины, сколы, отслаивание и т.д.);

16.3.3. Внутренняя и наружная поверхности насосно-компрессорных труб после мойки и механической очистки наружной поверхности не должны иметь следов загрязнений, ржавчины, влияющих на качество неразрушающего контроля, а также осыпающейся окалины;

16.3.4. На участке мойки и механической очистки, при поступлении в цех ремонта, вести учёт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (журнал и/или программный комплекс), с указанием информации о количестве и длине (штуки, метры с точностью до второго десятичного знака), наименовании покрытия;

16.3.5. Не допускается механическое воздействие инструментом на внутреннюю поверхность насосно-компрессорных с покрытием, повреждающее данное покрытие; 

16.4. Контроль насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием шаблоном (оправкой) и проверка сплошности: 

16.4.1. Насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием с резьбовыми соединениями должны быть подвергнуты контролю оправкой на расстоянии не менее 1,1 м от муфтового конца насосно-компрессорной трубы;

16.4.2. В Таблице 2 приведены стандартные размеры применяемых шаблонов:
Таблица 2
Наружный диаметр трубы; мм

Стандартные размеры шаблонов, min
Длина; мм

Диаметр; мм

До 73,02 включ.

1067

dвн -2,38 

Более 73,02

1067

dвн -3,18

dвн – номинальный внутренний диаметр трубы.

При контроле внутреннего диаметра и общей изогнутости насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием допускается применение только полимерных шаблонов следующих диаметров:

· менее 0,49 мм от стандартно рекомендуемых в НД на изготовление насосно-компрессорных труб для внутренних защитных покрытий с толщиной пленки до 250 мкм включительно;

· менее 1,1 мм от стандартно рекомендуемых в НД на изготовление насосно-компрессорных труб для внутренних защитных покрытий с толщиной пленки свыше 250 мкм; 
16.4.3. Оправка должна свободно проходить через насосно-компрессорную трубу с внутренним защитным покрытием при перемещении вручную или механизированным способом.  В спорных случаях предпочтение должно быть отдано ручному способу;
16.4.4. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием проверить внутреннее защитное покрытие на диэлектрическую сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении); 
16.4.5. На участке шаблонирования, вести учёт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (журнал и/или программный комплекс), отбракованных при шаблонировании и проверке на диэлектрическую сплошность, с указанием информации о количестве и длине (штуки, метры с точностью до второго десятичного знака), наименовании внутреннего защитного покрытия, причины отбраковки. Замер длины отбракованных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием производить до момента их перемещения в место складирования изолятора брака;

16.5.
Отворот и отбраковка муфт:

16.5.1. Отворот муфт муфтоотверточным станком;

16.5.2. Очистка резьбы муфты от внешних загрязнений и ржавчины;

14.5.3. Осуществление визуального и инструментального контроля муфт;

16.5.4. Отбракованные муфты должны храниться в изоляторе брака отдельно от других Заказчиков;

16.5.5. Вести учет отбракованных и пригодных к использованию муфт в соответствии с группой прочности;
16.5.6. Замена отбракованных муфт на новые муфты насосно-компрессорных труб, отвечающие требованиям ГОСТ 633-80, если насосно-компрессорные трубы изготовлены в соответствии с ГОСТ 633-80; отвечающие требованиям ГОСТ 31446-2017, если насосно-компрессорные трубы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31446-2017, аналогичной с насосно-компрессорными трубами группой прочности и типа, аналогичного уровня требований PSL, с аналогичным резьбовым соединением; 

16.5.7. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием замена отбракованных муфт должна производится на новые муфты с полимерным покрытием межниппельного интервала, аналогичной с насосно-компрессорными трубами группой прочности и типа, аналогичного уровня требований PSL, с аналогичным резьбовым соединением, отвечающее требованиям НД, по которому изготовлены насосно-компрессорные трубы и муфты к ним; 

16.5.8. Определение группы прочности муфт насосно-компрессорных труб бывших в употреблении в соответствии с ГОСТ, по которому изготовлена насосно-компрессорная труба с внутренним защитным покрытием, поступившая в ремонт (при наличии технической возможности у Исполнителя); 
16.6. Неразрушающий контроль тела насосно-компрессорных труб:

16.6.1. Автоматизированная установка дефектоскопии труб должна работать в автоматическом режиме и обеспечивать накопление и сохранение результатов проведенных измерений в базе данных и представления их в виде автоматически созданного документа;

16.6.2. В процессе эксплуатации приборы порогового контроля (индикаторы) должны подвергаться периодической калибровке с помощью аттестованных стандартных образцов, в соответствии с аттестованной методикой калибровки;

16.6.3. Установка дефектоскопии должна работать в автоматическом режиме и обеспечивать контроль насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием по толщине стенки, на наличие продольных, поперечных, нелинейных дефектов, определение группы прочности, с сохранением результатов проведенных измерений;

16.6.4.  Установка дефектоскопии должна быть укомплектована стандартными образцами предприятия (СОП) двух видов: с искусственными дефектами — для настройки контроля толщины стенки, продольных и поперечных дефектов, а также СОП для определения группы прочности — для идентификации группы прочности ремонтируемых насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием. При этом СОП для определения группы прочности насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием должен соответствовать группе прочности и марке стали ремонтируемых насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;

16.6.5. Приборы неразрушающего контроля должны являться средствами измерения, занесенными в Государственный реестр средств измерений, должны проходить очередные поверки;
16.6.6. В процессе эксплуатации приборы порогового контроля (индикаторы) должны подвергаться периодической калибровке с помощью аттестованных стандартных образцов, в соответствии с аттестованной методикой калибровки;
16.6.7. Настройка толщиномера должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017 и технической документацией завода-изготовителя;
16.6.8. Предельное минусовое отклонение толщины стенки труб должно быть минус 12,5% от толщины стенки:
Таблица 3
Условный диаметр трубы Dн; мм

Толщина стенки t; мм

Минимальная толщина стенки tmin; мм

48
4,00
3,50
60

5,00
4,38
73

5,51

4,82

89

6,45

5,64

16.6.9. При проведении неразрушающего контроля насосно-компрессорной трубы по всему объему оборудование должно обеспечивать охват 100% объема трубы;

16.6.10. Определяемая группа прочности для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, изготовленных по ГОСТ 633-80, должна соответствовать группе прочности, указанной в ГОСТ 633-80;

16.6.11. Определяемая группа прочности для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, изготовленных по ГОСТ 31446-2017, должна соответствовать группе прочности, указанной в ГОСТ 31446-2017;
16.6.12. Трубы, непрошедшие неразрушающий контроль, должны быть забракованы и перемещены в изолятор брака;

16.7. Отрезание дефектных фрагментов насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием:

6.7.1. По результатам неразрушающего контроля производить отрезание необходимой длины дефектных фрагментов насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;
16.8. Механическая обработка и нарезание резьбы:

16.8.1. Произвести визуальный контроль наружной поверхности насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием на наличие дефектов от торца трубы. Участки с дефектами в виде вмятин, задиров и т.п. подлежат отрезке;

16.8.2. Для насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием с соединением НКТН, НКМ, отрезание ниппельного конца с обеих сторон насосно-компрессорной трубы для нарезания нового аналогичного резьбового соединения независимо от состояния старого резьбового соединения ниппельных концов;
16.8.3. При обнаружении дефектов на внутренней поверхности в зоне нарезания резьбы в виде глубоких задиров, раковин, глубокой коррозии, которые выводят толщину стенки за пределы допуска, подлежат отрезке (нестандартные отрезки);

16.8.4. Нарезка новой резьбы ниппеля с обеих сторон насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80 для насосно-компрессорных труб, изготовленных по ГОСТ 633-80, для насосно-компрессорных труб, изготовленных по ГОСТ 31446-2017, в соответствии с ГОСТ 33758-2021;

16.8.5. Резьба должна соответствовать требованиям ГОСТ 633-80, ГОСТ 33758-2021, быть без забоин, рванин, заусенцев и других дефектов. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием не допускается наличие краски на резьбе, за исключением 2-3 ниток резьбы;

16.8.6. Проведение инструментального контроля натяга, конусности, овальности с помощью аттестованных калибров в соответствии с ГОСТ 33758-2021;

16.8.7. Вести учет дефектных отрезков в метрах с точностью до второго десятичного знака;

16.8.8. Вести учет фактов повторного выполнения стандартных операций по отрезке резьбовых соединений и нарезания новой резьбы после непрохождения гидравлических испытаний. При этом, нарезание резьбы производить со стороны муфты и отрытого ниппеля;
16.8.9. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием после нарезания резьбы необходимо нанести защитное покрытие на торцевой поверхности открытого (рабочее соединение) и закрытого ниппеля (нерабочее соединение);

16.9. Навинчивание муфты:

16.9.1. На свинчиваемое резьбовое соединение насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием и муфты должна быть нанесена резьбовая уплотнительная смазка «РУСМА-17» ТУ 0254-109-46977243-2011, либо, по договорённости с Заказчиком, иная резьбовая уплотнительная смазка, соответствующая требованиям ISO 13678;
16.9.2. Частота вращения при механическом свинчивании труб с муфтами должна быть не более 10 об/мин;

16.9.3. После свинчивания, муфта должна полностью закрывать резьбу ниппеля насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием; 

16.10.  Гидростатические испытания:

16.10.1. Испытанию подвергаются все насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием, с целью установления целостности тела трубы и герметичности резьбового соединения;

16.10.2. В Таблице 4 настоящего ТЗ приведены испытательные давления и время выдержки под испытательным давлением при проведении гидростатических испытаний насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, в собственности Заказчика, при проведении ремонтных работ:

 Таблица 4

№ 

п/п

Насосно-компрессорная труба НКТП, НКТНП

Рисп

Ссылка на НД

t не мене; сек

Ссылка на НД

Наружный диаметр; мм

Толщина стенки; мм

Группа прочности

Нормативный документ (НД)

Покрытие

МПа

кгс/ см2
1.

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

LSF-441

59,5

607

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

2.

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3520A

59,5

607

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

3.

73,00

5,5

Д

ГОСТ 633-80

MPLAG17

45,6

465

Таб.8

10

п.4.20

4.

60,32

5,00

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3000F

65,0

663

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

5.

73,02

5,51

К72

ГОСТ Р 53366-2009

TC3000F

59,5

607

Х

5

Х

6.

73,00

5,50

К

ГОСТ 633-80

TC3000F

59,4

605

Таб.8

10

п.4.20

7.

73,00

5,5

Д

ГОСТ 633-80

TC3000F

45,6

465

Таб.8

10

п.4.20

8.

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

TC3000F

59,5

607

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

9.

89

6,5

Е

ГОСТ 633-80

TC3000F

64,7

660

Таб. 8

10

п.4.20

10.

89

6,5

Л

ГОСТ 633-80

TC3000F

68,6

700

Таб. 8, Примечание 1

10

п.4.20

11.

48,00

4,00

К

ГОСТ 633-80

АРГОФ

65,2

665

Таб. 8

10

п.4.20

12.

48,00

4,00

Е

ГОСТ 633-80

АРГОФ

68,6

700

Таб. 8, Примечание 1

10

п.4.20

13.

60,32

5,00

К72

ГОСТ 31446-2017

АРГОФ

65,0

663

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

14.

73,00

5,50

Е

ГОСТ 633-80

АРГОФ

66,7

680

Таб. 8

10

п.4.20

15.

73,00

5,50

К

ГОСТ 633-80

АРГОФ

59,4

605

Таб.8

10

п.4.20

16.

73,02

5,51

К72

ГОСТ 31446-2017

АРГОФ

59,5

607

Таб. С.62

5

пп.10.12.1

17.

73,02

5,51

С90

ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018

АРГОФ

69,0

700

Таб. 9

10

пп.1.5.6

16.10.3. Падение давления в момент проведения гидростатических испытаний не допускается;

16.10.4. При проведении гидростатических испытаний, по телу насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием и в резьбовом соединении трубы и муфты не должно обнаруживаться утечек;
16.10.5. Хранение параметров гидростатического испытания (дата испытаний, № смены, № трубы, давление испытания, время выдержки, результат испытаний) в рабочих журналах или программном комплексе Исполнителя должно осуществляться в течение гарантийного периода эксплуатации насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, но не менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;
16.10.7. На участке гидростатических испытаний вести учёт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в рабочих журналах или программном комплексе Исполнителя. При этом указывать категории брака: окончательный и/или повторное нарезание резьбы. Замер длины окончательного брака насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием производить до перемещения в место складирования лома черных металлов, муфту не отворачивать;
16.11. Сушка насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (удаление влаги):

16.11.1. После проведения гидростатических испытаний, при визуальном осмотре, на внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, на резьбе ниппеля и муфты после продувки сжатым воздухом, или после сушки иным способом, не должно быть остатков рабочей жидкости и капель воды. Наличие влажных пятен допускается;

16.11.2. Рекомендуемое время сушки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в соответствии с утвержденным у Исполнителя технологическим процессом, но не менее 15 минут;

16.11.3. Для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием не допускается газодинамическая сушка (воздействие открытого пламени);

16.12. Измерение длины и маркировка насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием:

16.12.1. Установка маркировки и измерения длины должна работать в автоматическом режиме;

16.12.2. Обеспечивать сохранность результатов в рабочих журналах или программном комплексе Исполнителя в течение гарантийного периода эксплуатации насосно-компрессорных труб, но не менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;

16.12.3. Точность измерения длины насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием должна составлять ±0,03 м;

16.12.4. С целью корректного учета объемов насосно-компрессорных труб, для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием, изготовленных в соответствии с ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009, ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018, при наличии навинченной муфты, длину трубы определять, как расстояние от свободного торца муфты до конца сбега резьбы противоположного конца трубы;
16.12.5. При измерении, длина насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием должна быть в диапазоне от 6,5 м до 12 м включительно;
16.13. Маркировка насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием:
16.13.1. Место маркировки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием должно быть зачищено металлической щеткой;

16.13.2. Маркировку от предыдущего ремонта зачищать без снижения остаточной толщины стенки трубы;

16.13.3. Нанесение маркировки на теле насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием необходимо производить ударно-точечным методом;

16.13.4. Маркировка наносится на расстоянии не менее 1000 мм от свободного торца муфты и по согласованию с Заказчиком подлежит корректировке;

16.13.5. Высота шрифта маркировки насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием должна быть 10-15 мм;

16.13.6. Маркировка насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием должна содержать следующие основные данные: 

· краткое наименование или клеймо Исполнителя работ (Например, «НТСЛ»); 

· номинальный диаметр (мм);

· длина (см);

· индивидуальный номер; 

· месяц и год ремонта;

· группа прочности;

· НД (Например, «ГОСТ 633-80», «ГОСТ 31446-2017», «ГОСТ Р 53366-2009», «ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018»);

· для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием указывается наименование покрытия (Например, «ТС3000F», «АРГОФ», «LSF-441», «MPLAG17»);
· краткое наименование Заказчика «БКН»;

16.13.7. Маркировка должна быть четкой, читаемой и позволять установить принадлежность насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием по паспорту качества;

16.13.8. Место нанесения маркировки должно быть обведено или подчеркнуто устойчивой светлой краской;
16.14. Установка резьбовых предохранительных деталей:
16.14.1. Резьба насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием и муфты должна быть покрыта консервационной смазкой «РУСМА-1 (з)» ТУ 0254-001-46977243-2002, либо, по договорённости с Заказчиком, иной консервационной смазкой, соответствующей требованиям ISO 13678;

16.14.2. Наружные резьбовые предохранительные детали должны закрывать всю длину резьбы насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, а внутренние - эквивалентную общей длине внутренней резьбы;

16.14.3. Резьбовые предохранительные детали должны быть такой конструкции, прочности и из такого материала, чтобы обеспечить защиту резьбы и концов трубы от повреждения при обычных погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировании, и препятствовать попаданию пыли и влаги на резьбу во время транспортирования и в течение обычного периода хранения, не вызывать коррозию резьбовых соединений и тела насосно-компрессорной трубы. Обычный период хранения следует считать равным 6 (Шести) месяцам с даты передачи имущества Заказчику.;

16.14.4. Форма резьбы резьбовых предохранительных деталей должна исключать повреждение резьбы насосно-компрессорной трубы и муфты;

16.14.5. Конструкция резьбовых предохранительных деталей должна соответствовать требованиям Приложения F ГОСТ 31446-2017;
16.14.6. Защитные предохранительные детали должны быть готовыми изделиями, должны иметь документы о качестве на партию, иметь сертификат соответствия ГОСТ, ТУ, если подлежат обязательной сертификации;

16.15. Упаковка готовой продукции:
16.15.1. В отдельный пакет упаковываются насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием одного типа, одного диаметра, одной группы прочности, одного НД в количестве:

· Ø48 мм – 12 шт.;

· Ø60 мм – 12 шт.;

· Ø73 мм – 12 шт.;

· Ø89 мм – 10 шт.; 

16.15.2. по требованию Заказчика при проведении ПРР специализированной техникой с грузоподъемностью 2,5 тонны при максимальном вылете стрелы, масса пакета насосно-компрессорных труб не должна превышать 2,5 тонны; 

16.15.3. Пакеты насосно-компрессорных труб НКТП 30ХГМА-CS-C90, изготовленных в соответствии с ТУ24.20.12.120-343-00186619-2018, с внутренним защитным покрытием необходимо прочно увязать лентой из неметаллических материалов не менее чем в трех местах. Допускается использование стальной ленты или жестких металлических средств скрепления с применением неметаллических подкладок под них. Места увязки должны располагаться равномерно по длине пакета. Муфты в пакете должны быть сориентированы в одну сторону. Расстояние между муфтами в пакете по оси труб должно быть не более 0,5 м;

16.15.4. Пакеты насосно-компрессорных труб, изготовленных в соответствии с ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017, ГОСТ Р 53366-2009, с внутренним защитным покрытием, необходимо прочно увязать проволокой диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282-74 не менее чем в трех местах и не менее чем в два витка. Места увязки должны располагаться равномерно по длине пакета. Муфты в пакете должны быть сориентированы в одну сторону. Расстояние между муфтами в пакете по оси труб должно быть не более 0,5 м;
16.15.5. Обвязку пакетов проволокой при укрутке вручную осуществляется не менее чем в три полных оборота.
Таблица 5
Масса пакета труб; т

Количество обвязок

До 3 вкл.
Не менее двух при обвязке не менее чем в три витка

Свыше 3 до 5 вкл.
Не менее трех при обвязке не менее чем в два витка

Свыше 5 до 10 вкл.
Не менее четырех при обвязке не менее чем в три витка

16.15.6. На каждый пакет (партию) должен оформляться паспорт качества на отремонтированные насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием (Приложение № 7 к настоящему ТЗ) и закреплена информационная бирка (Приложение № 8 к настоящему ТЗ);
16.15.7. Дополнительно Исполнителем выпускается трубная ведомость к паспорту качества с указанием информации по каждой трубе: № трубы, масса в кг, длина в сантиметрах, наименование покрытия. Данная трубная ведомость заверяется Исполнителем;
Не допускается смешивание в одном пакете насосно-компрессорных труб разных групп прочности (кроме отбракованных насосно-компрессорных труб), собственников, типоразмеров, категорий (отремонтированные, брак).

16.16. Складирование насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием:

16.16.1. Готовая продукция:

16.16.1.1. Насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием (пакеты труб) укладываются на стеллажи, высота которых должна быть не менее 35 (Тридцать пять) см от пола или земли на площадках открытого хранения;

16.16.1.2. Укладка пакетов насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием производится рядами в штабеля, между рядами укладываются деревянные прокладки, не менее 3 (Трех) штук в ряду;

16.16.1.3. Толщина прокладок должна обеспечивать невозможность касания муфт друг друга в рядах;

16.16.1.4. Высота штабеля не должна превышать 3 (Трех) м, при этом пакеты насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием необходимо закрепить боковыми стойками во избежание скатывания;

16.16.1.5. Нижний и последующие ряды насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием укладываются на деревянные прокладки;

16.16.1.7. На каждом стеллаже укладываются насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием, имеющие одни и те же параметры: тип, категорию, условный диаметр, класс, группу прочности, НД, наименование покрытия.

16.16.2. Окончательный брак:

16.16.2.1. Насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием категории «Брак» одного диаметра упаковывать в пакеты в количестве по 12 (двенадцать) штук;

16.16.2.2. Укладка пакетов насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием категории «Брак» производится рядами, между рядами укладываются прокладки, не менее трех штук в ряду. В качестве прокладок допускается применять материалы согласно ГОСТ 633-80;

16.16.2.3. Прокладки укладываются перпендикулярно к оси насосно-компрессорных труб категории «Брак» (пакетов) над опорами стеллажа для предотвращения прогиба труб;

16.16.2.4. Высота стеллажей должна быть не более 3 м;

16.16.2.5. При транспортировании, пакеты насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием разделяют прокладками. На пол вагона или кузова автомашины должны быть уложены прокладки;

16.16.2.6. Лом черных металлов должен храниться отдельно от лома черных металлов других Заказчиков;

16.16.2.7. Лом черных металлов (кроме насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием категории «Брак») должен храниться в упаковке, приспособленной к ПРР и дальнейшей транспортировке; 

16.16.2.8. Учёт окончательного брака вести в разрезе категорий «Лом черных металлов»: 5А и 15А ГОСТ 2787-2019;
16.17. Транспортирование насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием:

16.17.1. Транспортирование насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакетах осуществляется любым видом транспорта, специально оборудованным для этих целей, в соответствии с требованиями НД;

16.17.2. При транспортировании пакеты труб разделяют прокладками. На пол вагона или кузова автомашины должны быть уложены прокладки;
16.18. Основные требования к содержанию паспорта качества на партию отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (Приложение № 7 к настоящему ТЗ):

· Наименование Исполнителя;

· Наименование Заказчика АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;

· Наименование изделия, поступившего в ремонт, наружный диаметр и номинальную толщину стенки;

· Нормативный документ, которому соответствует изделие (Например, «ГОСТ 633-80», «ГОСТ 31446-2017»);

· Наименование покрытия (Например, «ТС3000F»); 

· Порядковый номер насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, прошедшей ремонт;
· Длина насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием до и после ремонта;
· Дата ремонта насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием;
· Гидростатическое давление испытание и время выдержки;
· Средняя толщина стенки насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием по партии;
· Длина и наружный диаметр цилиндрической оправки, материал оправки для насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием;
· Отметка о прохождении визуального осмотра;
· Наименование резьбоуплотнительной смазки;
· Наличие резьбовых защитных деталей;
· Количество насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакете (партии);
· Масса Нетто (Брутто) пакета;
· Гарантийные обязательства;
· Номер смены, номер линии;
· Подпись ответственного лица (контролер СТК, мастер ЦРНКТ);
· Печать СТК, печать организации.
16.19. Основные требования к транспортировочной бирке (Приложение № 8 к настоящему ТЗ):

16.19.1. Основные сведения, указываемые на транспортировочной бирке:

· Наименование Исполнителя;
· Наименование Заказчика АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
· Номер партии и дата ремонта по паспорту;
· Порядковые номера насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакете (партии);
· Наименование изделия, наружный диаметр, средняя толщина стенки в пакете (партии), группа прочности, нормативный документ (Например, «ГОСТ 633-80», «ГОСТ 31446-2017»);

· Наименование покрытия (Например, «ТС3000F»);
· Количество насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакете (партии);
· Общая длина насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в пакете (партии);
· Масса Нетто (Брутто);

16.19.2. Информация должна быть полной и читаемой, бирка должна быть защищена от атмосферных осадков и перепада температур, надежно закреплена к пакету труб;

16.19.3. Количество бирок на пакет – не менее 2 (Двух) штук.

16.20. Ремонт гладкой насосно-компрессорной трубы с закруглённой треугольной резьбой с внутренним защитным покрытием, с нарушенной диэлектрической сплошностью, определенной в результате проверки, без проведения технологических операций по нанесению защитного покрытия на торцевые поверхности открытого (рабочего соединения) и закрытого ниппеля (нерабочего соединения), на межниппельный интервал муфты к насосно-компрессорной трубы:
16.20.1. При нарушении диэлектрической сплошности внутреннего защитного покрытия насосно-компрессорной трубы Заказчика, в результате проверки в соответствии с пп.16.4.4 настоящего ТЗ, при учете насосно-компрессорных труб Заказчика с внутренним защитным покрытием в соответствии с пп.16.4.5 настоящего ТЗ, в рабочем журнале и/или программном комплексе делается специальная отметка о браке внутреннего защитного покрытия;

16.20.2. Насосно-компрессорная труба с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, перемещается в изолятор брака для хранения отдельно от остальной отбракованной насосно-компрессорной трубы Заказчика с внутренним защитным покрытием для дальнейшего прохождения ремонта;
16.20.3. Насосно-компрессорная труба с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, проходит в дальнейшем технологические операции, приведенные в п.16.5 – 16.16 настоящего ТЗ отдельно от остальной насосно-компрессорной трубы Заказчика  с внутренним защитным покрытием;
16.20.4. При маркировке насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, в соответствии с п.16.13 настоящего ТЗ, не указывается наименование внутреннего защитного покрытия;

16.20.5. После прохождения всех технологических операций ремонта, при оформлении паспорта на партию насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, в соответствии с п.16.18 настоящего ТЗ, вместо наименования внутреннего защитного покрытия делается специальная отметка «Брак покрытия»;
16.20.6. После прохождения всех технологических операций ремонта, при оформлении бирок на пакет (партию) насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, в соответствии с п.16.19 настоящего ТЗ, вместо наименования внутреннего защитного покрытия делается специальная отметка «Брак покрытия»;

16.20.7. При проведении ремонта насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, не проводятся технологические операции, приведенные в пп.16.5.7, 16.8.9, в части нанесения защитного покрытия на торцевые поверхности ниппелей насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием и на межниппельный интервал новой муфты к насосно-компрессорной трубе с внутренним защитным покрытием;
16.20.8. Транспортировка насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием, непрошедшим проверку диэлектрической сплошности, осуществляется в соответствии с п.16.17 настоящего ТЗ.

	17. Ответственность Сторон

	17.1. Ответственность Исполнителя
	17.1.1. Общие положения:

17.1.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, закреплённые настоящим Приложением, являются существенным нарушением обязательств;

17.1.1.2. Уплата штрафных санкций, указанных в настоящем приложении, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба;
17.1.1.3. Любые штрафные санкции в рамках возникших взаимоотношений должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий;

17.1.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю;

17.1.1.5. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные Заказчику сторонними организациями, привлеченными контрагентом;

17.1.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю:

17.1.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;
17.1.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;

17.1.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах / услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;
17.1.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 10 000 руб. за каждый документ;
17.1.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;

17.1.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС;

17.1.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт;

17.1.2.8. При остановке работ вследствие неисполнения предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере                100 000 рублей за каждый факт;

17.1.2.9. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт нарушения;

17.1.2.10. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах стоимости материалов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости материалов;
17.1.2.11. В случае выявления факта выполнения Исполнителем работ ненадлежащего качества в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества;
17.1.2.12. В случае искажения либо несвоевременного предоставления Исполнителем информации в установленный срок Заказчику, что повлекло возникновение аварийной ситуации при производстве работ / оказании услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения;
17.1.2.13. В случае выхода из строя отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием по вине Исполнителя, определенной по результатам ПДК, Исполнитель осуществляет повторный ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием Заказчика своими силами и за свой счет, возмещает Заказчику затраты на повторное проведение ТКРС, в соответствии с предоставленными Заказчиком подтверждающими документами;

17.1.2.14. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Исполнителя, последний, на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафы;

17.1.2.15. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования;

17.1.2.16. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 
17.1.3. Штрафные санкции за нарушение ОТ, ПБ и ООС, причинение имущественного ущерба, иные нарушения, предъявляемые Исполнителю, при нахождении его на территории объектов Заказчика:
17.1.3.1. Фиксация фактов нарушений:

17.1.3.1.1.Фиксация нарушений условий взаимоотношений, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ввоза и использования БВС, общественного порядка, соблюдения запретов в отношении оружия, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных препаратов и их прекурсоров, табакокурения, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры, соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов может производиться любым способом:
1) Фото-, видеоаппаратурой;

2) Актами, составленными работниками Заказчика и Исполнителя;

3) Актами, составленными работниками частных охранных предприятий;

4) Письменными объяснениями работников Подрядчика;

5) Другими способами;

17.1.3.1.2. Фиксация фактов распития и употребления любой алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов Заказчика, в том числе общежитий, жилых вагонов, столовых и любых производственных помещениях, а равно факты нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения на территории охраняемых объектов Заказчика, может производится, помимо предусмотренных пп.17.1.3.1.1 настоящего ТЗ, медицинским осмотром или освидетельствованием при наличии возможности и согласии работника Исполнителя;

17.1.3.1.3. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка;

17.1.3.2 Штрафные санкции за нарушение Исполнителем соглашения об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации:

17.1.3.2.1. Стороны пришли к соглашению об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации любых объектов / предметов / работников / подрядчиков / исполнителей / документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения условий взаимоотношений, и  / или размещения в средствах массовой информации и / или сети «Интернет» (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия. Исполнитель согласен и заверяет, что он отвечает по обязательствам за нарушение данного условия сам, так и за своих работников и / или привлеченных подрядчиков как за свои собственные;

17.1.3.2.2. В случае нарушения требований, предусмотренных пп.17.1.3.2.1 настоящего ТЗ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый факт нарушения;

17.1.3.3. Требования Заказчика по ввозу и использованию БВС, ответственность Исполнителя за нарушения требований Заказчика:

17.1.3.3.1. Исполнитель вправе ввозить БВС, в том числе автономные воздушные суда, при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера на территории производственных объектов Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком;

17.1.3.3.2. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.17.3.3.1. настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения;

17.1.3.3.3. Исполнитель вправе хранить на территории производственных объектов Заказчика и (или) использовать БВС при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету тендера, в том числе осуществлять их запуск с территории производственных объектов Заказчика и (или) из-за ее пределов, исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком;

17.1.3.3.4. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.17.1.3.3.3 настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения;

17.1.3.3.5. В случае обнаружения БВС на территории производственных объектов Заказчика, ввоз, хранение и использование которых предварительно письменно не согласованы, Исполнитель (работник Исполнителя) прекращает пользование БВ и передает его Заказчику (ЧОП Заказчика) на хранение с составлением Сторонами Акта приема-передачи техники на хранение;

17.1.3.3.6. Заказчик осуществляет хранение БВС до момента их истребования уполномоченным представителем Подрядчика;

17.3.3.7. Возврат БВС осуществляется путем оформления сторонами Акта возврата техники из хранения;

17.1.3.3.8. Хранение БВС осуществляется на возмездной основе и составляет 1 000 рублей за каждый день начиная с 7 (Седьмого) дня хранения;

17.1.3.3.9. Информация, содержащаяся на электронных носителях, переданных на хранение БВС, подлежит уничтожению с оформлением сторонами Акта уничтожения информации;

17.1.3.3.10. В случае отказа представителя Исполнителя передать БВС на хранение Заказчику, данный представитель Исполнителя не допускается на территорию производственных объектов Заказчика и (или) должен покинуть территорию производственных объектов Заказчика по требованию Заказчика (ЧОП Заказчика);

17.1.3.4. Штрафные санкции за нарушение Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС:
17.1.3.4.1. В случае ввоза Исполнителем алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.2. В случае ввоза, хранения распространения и использования Исполнителем оружия (устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели, подачи сигналов), взрывчатых веществ, боеприпасов и прочее в любой установленной законом форме, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.3. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях жилых вагонах, столовых в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.4. В случае распития и употребления (в т.ч. покушение на распитие и употребление) работниками Исполнителя любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.5. В случае хранения алкогольной продукции на местах выполнения работ / оказания услуг на территории производственных объектов Заказчика, либо размещения персонала Исполнителя в пределах территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.6. В случае курения работников Исполнителя на территории Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.7. В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами (в т.ч. бытовыми), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.8. В случае сокрытия Исполнителем сведений / не уведомления Исполнителем Заказчика о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при выполнении работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.9. В случае невыполнения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, включенных в качестве обязательного приложения во взаимоотношения Сторон, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.10. В случае нанесения Исполнителем вреда окружающей среде, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счёт, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб, в т.ч. штрафы, уплаченные Заказчиком в добровольном (внесудебном) порядке;

17.1.3.4.11. В случае провоза, хранения, использования Исполнителем рыболовных снастей, охотничьих принадлежностей, плавательных средств, осуществления рыболовной ловли, сбора грибов и ягод на территории производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.12. В случае отсутствия пропуска на работника и автотранспортное средство Исполнителя, установленного образца, водительского удостоверения, документов на перевозимый груз и путевые листы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый отсутствующий документ;

17.1.3.4.13. В случае отсутствия на транспортном средстве Исполнителя огнетушителя и искрогасителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.14. В случае отсутствия у работников Исполнителя специальной одежды и обуви, защитной каски и средств защиты, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.15. В случае возникновения аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев (травмирование персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;
17.1.3.4.16. В случае несанкционированного нарушения Исполнителем поверхностного слоя почвы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.17. В случае допущения Исполнителем отказа водителя от прохождения первичного медицинского освидетельствования, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.18. В случае допущения Исполнителем эксплуатации транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, и нефтепромыслов, других объектов Заказчика, не состоящих на учете и ГИБДД МВД РФ, органах Ростехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.19. В случае допущения Исполнителем отсутствия у водителя документов на право управления транспортным средством, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.20. В случае допущения Исполнителем нарушения скоростного режима, действующего на территории месторождений, нефтепромысла, иного охраняемого объекта Заказчика, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый случай;

17.1.3.4.21. В случае выявления фактов передвижения транспортных средств Исполнителя по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый случай. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по оплате стоимости рекультивации и убытков сельхозпроизводства.

17.1.3.5. Штрафные санкции за иные нарушения Исполнителем условий взаимоотношений:

17.1.3.5.1. В случае действий Исполнителя, несвязанных с отказом прошедших ремонт насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием в скважинах Заказчика, которые привели к остановке, в т.ч. аварийной, производственного процесса добычи нефти на нефтепромысле Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1 000 000 рублей, упущенную выгоду, в т.ч. стоимость недобытой нефти;
17.1.3.5.2. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей, за каждый случай обнаружения такого работника;
17.1.3.6. Штрафные санкции за нанесение Исполнителем имущественного ущерба Заказчику:
17.1.3.6.1. В случае повреждения Исполнителем ЛЭП, Исполнитель обязан за свой счёт произвести ремонт в течение 12 (Двенадцати) часов, либо уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей в случае отказа или уклонения Исполнителя от проведения ремонта, возместить упущенную выгоду, в том числе стоимость недобытой нефти;

17.1.3.6.2. При утрате, повреждении, полном или частичном, имущества, принадлежащего Заказчику, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества, а также документально подтвержденные причиненные Заказчику непосредственно связанные убытки, упущенную выгоду.

	17.2. Ответственность Заказчика
	17.2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ / оказанных услуг по предмету настоящего ТЗ, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты процентов в размере, определяемом в порядке, предусмотренном Ст.395 Гражданского кодекса РФ, от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 0,05 % в сутки. Общий размер неустойки не может превышать 10 % от суммы задолженности.

	18. Расторжение взаимоотношений
	18.1. Заказчик в праве, в одностороннем порядке, расторгнуть взаимоотношения с Исполнителем в следующих случаях:

18.1.1. Задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты оформления взаимоотношений по причинам, независящим от Заказчика;

18.1.2. Систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по вине Исполнителя;

18.1.3. Несоблюдение Исполнителем требований по качеству выполняемых работ, если такое несоблюдение влечет задержку сдачи результата выполненных работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

18.1.4. Аннулирование лицензий на выполнение работ / оказание услуг, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение данного вида работ;

18.1.5. Исполнитель потерпит банкротство и в случае издания приказа о ликвидации Исполнителя;

18.1.6. Неоднократные нарушения Исполнителем правил, установленных требованиями Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, без возмещения Исполнителю убытков, причинённых прекращением взаимоотношений;

18.1.7. Неправомерного привлечения Исполнителем для выполнения работ иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, не имеющих разрешительной документации на выполнение данного вида работ на территории РФ, либо привлечение к выполнению работ иностранных граждан или лиц без гражданства без получения Исполнителем, в установленном законном порядке, разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

18.1.8. Невыполнения, определенного настоящим техническим заданием, объема работ, по вине Исполнителя;
18.1.9. Нарушения Исполнителем Антикоррупционных условий;
18.2. Взаимоотношения могут быть расторгнуты досрочно по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения взаимоотношений;
18.3. Истечение срока действия взаимоотношений не влечет прекращения неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за их исполнение;
18.4. В случае расторжения взаимоотношений, Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить 100% возврат Заказчику насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием и Лома чёрных металлов, находящихся в собственности Заказчика, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения взаимоотношений.

	19. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
	19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему ТЗ, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности;

19.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис,  девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых;

19.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств;

19.4. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на обстоятельства непреодолимой силы;

19.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ, либо иным государственным органом, уполномоченным давать такого рода подтверждения;

19.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия взаимоотношений продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на 3 (Три) месяца;
19.7. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения взаимоотношений. Если стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения взаимоотношений.

	20. Антикоррупционные условия
	20.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством, разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом;

 20.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), при этом Стороны обязуются оказывать полное взаимное содействие в получении информации при выявлении фактов коррупционных действий. 

	21. Конфиденциальность
	21.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон;

21.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:

a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;
б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

21.3.
Соответствующая Сторона взаимоотношений несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации;
21.4.
Разглашение Конфиденциальной информации означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц;
21.5.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных п.21.2, 21.6 настоящего ТЗ;
21.6.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон.

21.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

	22. Налоговая оговорка
	22.1. Исполнитель в порядке Ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, в рамках проявления должной коммерческой осмотрительности в соответствии со Ст.54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, настоящим заявляет и гарантирует, что на момент начала взаимоотношений, а также в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по взаимоотношениям:

- располагает необходимыми трудовыми и материальными ресурсами для выполнения обязательств, предусмотренных техническим заданием;

- в полном объеме уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет регистры налогового учета и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- полностью отразит операции по взаимоотношениям в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности и своевременно представит в налоговый орган;

- отразит в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе стоимости товаров;

- по операциям с участием Исполнителя и лиц, привлеченных им в целях исполнения взаимоотношений, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника НДС по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС;

- Исполнитель не совершает фиктивные операции с целью неуплаты налогов;

- по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по взаимоотношениям, в установленный срок;

- на дату начала взаимоотношений и ежеквартально (не позднее 30 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной ФНС России;

- ежеквартально (не позднее 28 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику копию декларации по НДС, поданную в ИФНС за истекший квартал, копии уточненных деклараций по НДС за предыдущие периоды (в случае подачи уточненных расчетов);
22.2. В случае выявления фактов искажения данных в декларациях по налогам в результате предоставления Исполнителем Заказчику документов, содержащих искаженные (недостоверные) сведения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (неустойку) за нарушение заверений, размер которого будет определяться, исходя из сумм недоимки, пеней, штрафов, процентов, доначисленных вступившим в силу решением налогового органа или на основании поданных Заказчиком уточненных налоговых деклараций по операциям с Исполнителем, а также исходя из расходов Заказчика, понесенных в рамках досудебного и судебного обжалования соответствующего решения налогового органа по налоговой проверке. По выбору Заказчика штраф может быть оплачен, в том числе, путем удержания сумм, подлежащих оплате Исполнителю по взаимоотношениям, путем проведения зачета;
22.3. Заказчик при получении письменного уведомления налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС уведомляет об этом Исполнителя, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления обязуется устранить нарушения, в том числе, путем подачи уточненной налоговой декларации по НДС и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет и/или обязуется провести соответствующие мероприятия с третьими лицами (по цепочке поставщиков товаров), направленные на формирование в бюджете источника вычета НДС;
22.4. Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке исполнителей по взаимоотношениям, не ограничиваясь только прямыми взаимоотношениями с Исполнителем, но и в ситуации, когда Исполнитель и его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по взаимоотношениям и по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров). Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Исполнителем формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Исполнителю по взаимоотношениям в составе стоимости товара, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;
22.5. Если Исполнитель не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, он компенсирует Заказчику имущественные потери, в том числе, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику и невозможностью принять к вычету предъявленный Исполнителем НДС. Достаточным основанием для предъявления Заказчиком требования о возмещении имущественных потерь является, включая, но не ограничиваясь, письменное уведомление (информационное письмо и т.д.) налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Исполнителем, вследствие не устранения признаков несформированного источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере сумм, уплаченных (зачтенных) Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Исполнителем и/или с контрагентами в цепочке (цепочке движения товаров), если иное письменно не согласовано Сторонами.

	23. Требования квалификационного отбора участников
	23.1. Основной перечень условий квалификационного отбора участников:

23.1.1. Наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера;

23.1.2. Наличие квалифицированного персонала в штате потенциального контрагента;

23.1.3. Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям) и сертифицированных лабораторий;

23.1.4. Согласие с предложенным календарным планом выполнения работ;

23.1.5. Согласие с соблюдением требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью;

23.1.6. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;

23.2. Дополнительный перечень условий квалификационного отбора участников:

23.2.1. Наличие производственной базы, обеспечивающей своевременное выполнение работ по предмету тендера;

23.2.2. Согласие с требованиями настоящего ТЗ (Приложение № 3.4 к ТЗ);

23.2.3. Наличие службы технического контроля;

23.2.4. Наличие службы по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС);

23.2.5. Наличие технологического оснащения для проверки диэлектрической сплошности внутреннего защитного покрытия насосно-компрессорной трубы с внутренним защитным покрытием (Например, прибора для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий электроискровым методом, электроискровой дефектоскоп или аналога).

Примечание: Руководство по эксплуатации и паспорт на прибор, применяемый для проверки диэлектрической сплошности должны быть приложены к п.6 Формы № 4. Информация о наличии прибора должна быть внесена в Справку к п.6 Формы № 4.  

	24. Заключительные положения
	24.1.В состав данного технического задания включены следующие приложения:

24.1.1. Приложение №1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых претендентом на участие в тендере.

24.1.2. Приложение №2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:

· Форма №1 – Заявка на участие в Тендере;

· Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере;

· Форма №3 – Коммерческое предложение;

· Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере.

24.1.3. Приложение № 3 – Техническое Задание;

24.1.4. Приложение № 3.1 – Ориентировочная производственная программа на 2026 – 2028 года;

24.1.5. Приложение № 3.2 – Прейскурант цен на 2026 – 2028 годы;

24.1.6. Приложение № 3.3 – Калькуляция затрат за 2026 – 2028 годы;

24.1.7. Приложение № 3.4 – Согласие участника с техническим заданием;

24.1.8. Приложение 4 – Политика в области охраны окружающей среды и охраны труда, промышленной безопасности                                      АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
24.1.9. Приложение № 5 – Инструкция о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах                                                           АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;

24.1.10. Приложение № 6 – Отчет о движении насосно-компрессорных труб в ремонтном предприятии (Образец);

24.1.11. Приложение № 7 – Паспорт на отремонтированные насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным покрытием (Образец);
24.1.12. Приложение № 8 – Бирка к пакету отремонтированных насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием (Образец);

24.1.13. Приложение № 9 - Карта-схема расположения объекта НГСП «Ожгинское» Заказчика;

24.1.14. Приложение № 10 – Технические условия на применяемые Заказчиком внутренние защитные покрытия, а именно:

· ТУ 1308-001-70855358-2010 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с внутренним полимерным покрытием АРГОФтм»; 
· ИЭ 24.20.12-001-64732752-2020 «Трубы насосно-компрессорные с внутренним защитным покрытием HILONG. Инструкция по эксплуатации 24.20.12-001-64732752-2020. Редакция 1.0»;
· ТУ 24.20.12-023-64834369-2022 «Трубы стальные насосно-компрессорные, муфты и элементы трубной колонны с внутренним защитным покрытием «Long Save Ferrum»;

· ТУ 22.21.42-014-69730060-2021 «Защитные покрытия majorpack серии MPLAG для труб и муфт нефтяного сортамента»;
24.1.15. Приложение № 11 - ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018 с изменением № 1 «Трубы стальные бесшовные насосно-компрессорные и муфты к ним в коррозионно-хладостойком исполнении для эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений».
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